ООО ДСП «Дарнит-2»,
 г. Нижний Новгород, 

ул. Счастливая,24 

(831) 269 75 74

Прайс-лист на асфальтобетонные смеси

Цены действуют с 15 апреля 2010г.

	№

п/п
	Тип, марка, вид горячей асфальтобетонной смеси
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Отпускная цена с НДС, 

руб.

	1
	Мелкозернистая плотная тип А марка I
	9128-97
	тн
	2 450

	2
	Мелкозернистая плотная тип Б марка I
	9128-97
	тн
	2 300

	3
	Мелкозернистая плотная тип Б марка II
	9128-97
	тн
	2 200

	4
	Мелкозернистая плотная тип B марка II
	9128-97
	тн
	2 150

	5
	Мелкозернистая плотная тип B марка III
	9128-97
	тн
	2 100

	6
	Мелкозернистая пористая марка I
	9128-97
	тн
	2 150

	7
	Мелкозернистая пористая марка II
	9128-97
	тн
	1 990

	8
	Крупнозернистая  пористая марка I
	9128-97
	тн
	2 100

	9
	Крупнозернистая  пористая марка II
	9128-97
	тн
	1 950

	10
	Песчаная плотная тип Д марка III
	9128-97
	тн
	1 700


Имеется собственный парк автосамосвалов Volvo грузоподъёмностью 25 т.
Возможны индивидуальные договорные цены на каждую позицию, зависящие от объема и условий оплата. 

            Адреса отгрузки:
1. Нижегородская область, промзона г. Кстова.
2. Нижегородская область, промзона г. Дзержинск

Подробная схема проезда указана на сайте предприятия  http://www.darnit-nn.ru.

Главный диспетчер                                 Буреева Светлана Сергеевна


+7 950 352 88 72

Зам. начальника ПТО                              Петреня Сергей Михайлович

                                           
+7 950 352 82 60













